	SUMITUBE F34　係軟質、耐燃照射交連PE

	複合物製成之熱收縮套管，獲得美國UL實

	驗室和加拿大CSA認可，符合UL224額定使

	用溫度125℃、額定使用電壓300V和VW-1

	耐燃標準。和符合CSA額定使用溫度125℃

	、額定使用電壓150V、OFT耐燃標準。

	收縮溫度80℃。

	SUMITUBE F34　係超薄設計，快速收縮，

	適用於需UL、CSA等安規且輕、薄、小之

	熱敏感零組件上。

	SUMITUBE F34 is a flexible, flame retardant,

	irradiated crosslinked, heat-shrinkable, modified

	polyolefin tubing that is recognized by Underwriters

	Laboratories (UL) under Subject 224, rating voltage

	300V, VW-1 at 125℃ and by Canadian standards

	(CSA), rating voltage 150V, OFT at 125℃.

	Shrink temperature is 80℃.

	SUMITUBE F34　is UL recognized, thin wall product

	designed for appications that require on ultra thin 

	wall for rapid shrinking.


	
	■ 規格值 (UL 224 125℃) 
性 能
試驗條件
典型值
物理性能
.
抗張強度(kg/m㎡)
伸長率(%)
老化後抗張強度(%)
老化後伸長(%)
加熱變形(%)
熱衝擊
冷彎
.
.
.
158℃, 168 hrs.
134℃, 60 days.
125℃, 1 hr.
136℃, 1 hr.
-10℃, 1 hr.
.
最小1.05
最小200
原始值之70
最小100
最大50
無龜裂
無龜裂
電氣性能
.
介電強度(KV)
體積固有電阻(Ω-cm)
.
.
.
最小2.5
最小10
化學特性
.
銹蝕性
銅安定性(%)
耐燃性
.
.
158℃, 168 hrs.
.
VW-1
.
.
合格
最小伸長100
合格



[image: image1.png]



表單的頂端

	■ 標準尺寸 STANDARD SIZE
型 號
Item No
	公稱尺寸
	收縮前
As supplied (mm)
	收縮後
After shrinkage(mm)
	標準長度
Standard length(m)

	125℃
UL CSA
	Nominal Size
	Inside diameter 
內徑
	Wall thickness 厚度(nominal)
	Inside diameter 
內徑(max.)
	Wall thickness 厚度(min.)
	Spool
卷裝品

	[image: image2.wmf]g

f

e

d

c

F34-1 
	1X0.1
	1.4±0.2
	0.1
	0.5
	0.2
	200M

	[image: image3.wmf]g

f

e

d

c

F34-1.5 
	1.5X0.1
	1.9±0.2
	0.1
	0.75
	0.2
	

	[image: image4.wmf]g

f

e

d

c

F34-2 
	2X0.1
	2.3±0.2
	0.1
	1.0
	0.2
	

	[image: image5.wmf]

g

f

e

d

c

F34-2.5 
	2.5X0.15
	2.9±0.2
	0.15
	1.25
	0.25
	

	[image: image6.wmf]g

f

e

d

c

F34-3 
	3X0.15
	3.3±0.3
	0.15
	1.5
	0.25
	

	[image: image7.wmf]g

f

e

d

c

F34-3.5 
	3.5X0.15
	3.8±0.3
	0.15
	1.75
	0.25
	

	[image: image8.wmf]g

f

e

d

c

F34-4 
	4X0.15
	4.4±0.3
	0.15
	2.0
	0.25
	

	[image: image9.wmf]g

f

e

d

c

F34-5 
	5X0.15
	5.5±0.3
	0.15
	2.5
	0.25
	50M

	[image: image10.wmf]g

f

e

d

c

F34-6 
	6X0.15
	6.5±0.3
	0.15
	3.0
	0.28
	

	[image: image11.wmf]g

f

e

d

c

F34-7 
	7X0.15
	7.5±0.4
	0.15
	3.5
	0.28
	50M

	[image: image12.wmf]g

f

e

d

c

F34-8 
	8X0.15
	8.5±0.4
	0.15
	4.0
	0.28
	

	[image: image13.wmf]g

f

e

d

c

F34-9 
	9X0.15
	9.5±0.4
	0.15
	4.5
	0.28
	

	[image: image14.wmf]g

f

e

d

c

F34-10 
	10X0.15
	10.5±0.4
	0.15
	5.0
	0.28
	

	  Material：POLYOLEFIN
  其他尺寸可訂製。Other sizes available upon special request
■標準顏色(不透光)：黑、白、紅、藍、黃、綠、棕、灰、橙、紫。
STANDARD COLOR：BLACK
........................................Available in White, Red, Blue, Yellow, Green, Brown, Grey, Orange, Purple 


表單的底部







_1114255266.unknown

_1114255271.unknown

_1114255274.unknown

_1114255268.unknown

_1114255255.unknown

_1114255260.unknown

_1114255263.unknown

_1114255258.unknown

_1114255249.unknown

_1114255252.unknown

_1114255244.unknown

_1114255247.unknown

_1114255241.unknown

